Исследование механических свойств твердеющего цементно-песчаного раствора с различным водоцементным отношением в условиях градиента температур

А.И. Гныря, С.В. Коробков, А.Ю. Абзаев,  А.Х. Лабазанов,

Н.Х. Хамитов, В.С. Николенко

Томский государственный архитектурно-строительный университет, 634003, Россия, г. Томск, пл. Соляная, 2

При бетонировании несущих конструкций здания в зимнее время градиенты температур оказывают существенное влияние на механизмы твердения бетона [1]. Так как, зимой на строительной площадке период предварительного выдерживания отсутствует, образующиеся после укладки смеси градиенты температуры запускают процесс миграции влаги из более нагретых в охлажденные зоны конструкции. В конечном итоге это ведет к их переувлажнению и дальнейшему ухудшению свойств [2]. Неравномерные температурные поля по всему сечению конструкции могут негативно повлиять на набор прочности бетона [3]. Показатель температурного градиента в большинстве случаев невелик, но активированный им процесс массопереноса способен изменить структуру, пористость, влажность, прочность и другие механические свойства бетона.

В работе приведены результаты исследования прочностных характеристик стержня, состоящего из цементно-песчаного раствора с водоцементным отношением (В/Ц) 0,4;0,44;0,49 и 0,54, твердеющего в условиях градиентов температур. Целью данной работы является экспериментальное изучение влияния градиентов температур на механические свойства твердеющего цементно-песчаного раствора.

В качестве сырьевых материалов при проведении опытных испытаний был использован портландцемент марки ЦЕМ I 42,5Б (г. Топки) и песок Кандинского месторождения (фракция 2,0-2,8 мм). Был сформирован цементно-песчаный стержень в деревянной опалубке размером 7070700 мм. Стенки опалубки выполнены из древесины с металлическими пластинками у торцов толщиной 5 мм. Стенки герметичны и изолированы от изменения температуры в поперечном сечении. Внутри стержень-образец разделен на 10 равных частей с помощью тонких водопроницаемых сеток с целью сохранения массопереноса водного раствора между образцами в условиях градиентов температур и сохранения строго прямоугольной формы перед механическими испытаниями.

Формы с образцами после формования, предварительно выдерживалась в течение 4-х часов до начала схватывания при комнатной температуре. После опалубка устанавливается в проектное положение в установку регулируемых температурных градиентов. Одна из металлических пластин - находится под нагревом (+60 °С), другая – входит в рабочий объем морозильной камеры на 7 см, тем самым охлаждается с заданным режимом до -20 °С посредством аппаратно-программного комплекса установки. Подъём температуры до +60 °С осуществлялся в течении 2 часов, после образцы выдерживались  4, 8 и 12 часов, и на протяжение этого времени, каждый час производились измерения температуры образцов. Затем образцы-кубики подвергали механическим испытаниям для определения прочности.

Установлено, что набор прочности образцов для разных точек испытания происходит с разной интенсивностью. В условиях тепло и массопереноса наблюдаются различные показатели прочности по длине образца, что подтверждает теоретические предпосылки. С увеличением водоцементного отношения предел прочности образцов снижается для всех образцов не зависимо от их расположения в стержне.

Таким образом, проведенные исследования показали, что градиенты температур оказывают существенное влияние на твердение цементно-песчаных образцов. Увеличение времени твердения до 8 и 12 часов привело к существенной интенсификации накопления и росту величины прочности образцов начиная с 3-го номера (при выходе из отрицательной зоны температур). При 8 часах твердения наблюдается тенденция к усиленному накоплению прочности, начиная с образцов №5. А с увеличением времени твердения до 12 часов эта тенденция усиливается. Ожидается, что с дальнейшим ростом времени твердения тенденция немонотонного упрочнения проявится в большей степени. Можно полагать, что немонотонное упрочнение обусловлено эффектами тепломассопереноса, и как следствие, ростом термических напряжений и ускоренным формированием новых фаз в процессе гидратации.

Список литературы

Гныря А.И., Абзаев Ю.А., Коробков С.В., Гаусс К.С. Влияние времени и температуры твердения на структурообразование цементного камня // Вестник ТГАСУ. 2018. №2. С. 171185.

Несветаев, Г.В. Бетоны: учебное пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2013. 381 с.

Аксенчик К.В. Исследование тепло- и массообмена в бетонных плитах, подвергаемых тепловой обработке // Вестник Череповецкого государственного университета. 2010. № 4. С. 6367.